## Slide 1: Заседание
Проблемы армирования асфальтобетонных покрытий геосинтетическими материалами и пути их решения
Докладчик: Агеев Виталий Сергеевич
к.т.н., инженер ООО «УльтраСтаб»
Казань, Республика Татарстан 2018
секции №6 научно-технического совета Росавтодора
«Композиционные материалы и геосинтетика»

## Slide 4: Армирование асфальтобетонных покрытий

## Slide 5: Нормативные документы:
ОДМ 218.5.001-2009 «Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог», Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), М.,2010.
ОДМ 218.5.005-2010 «Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству», Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), М.,
ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению
материалов при
строительстве
дорог», Федеральное дорожное
и ремонте агентство
геосинтетических автомобильных (Росавтодор), М.
4. ГОСТ Р 55029-2012 «Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды». М.,2013.

## Slide 6: Сформированы основные требования к геосинтетическим материалам для армирования асфальтобетонных покрытий:
геоматериал должен обладать высокой термостойкостью, низкой ползучестью при достаточно высоких
температурах укладки асфальтобетонной смеси;
модуль упругости арматуры намного выше, чем у армируемого материала (иначе армируемый материал может получить избыточные горизонтальные деформации раньше, чем арматура воспримет и перераспределит растягивающие напряжения);
прочность и деформативность армирующего материала стабильны во времени как при высоких положительных, так и при низких отрицательных температурах, при высокой влажности и агрессивных воздействиях;
сцепление между асфальтом и армирующим материалом должно быть очень хорошим для того, чтобы избежать расслоения в слое армирования и передать растягивающие напряжения на смежные участки асфальтобетонного покрытия.
размеры ячеек должны быть достаточны для взаимопроникновения смеси и обеспечения хорошего
сцепления между слоями покрытия.

## Slide 7: Геосинтетические материалы для армирования асфальтобетонных покрытии

## Slide 8: Технико-экономическое сопоставление вариантов конструкций дорожных одежд

## Slide 10: Разрушения асфальтобетонного слоя покрытия, армированного геосинтетическим материалом в процессе эксплуатации

## Slide 11: Разрушения асфальтобетонного слоя покрытия, армированного геосинтетическим материалом в процессе эксплуатации

## Slide 12: Поперечные трещины на армированном асфальтобетонном покрытии в процессе укладки и уплотнения

## Slide 13: Нарушения при укладке армирующего материала с последующим образованием «волн»

## Slide 14
Нарушения при укладке геосетки с последующим образованием
«волн»

## Slide 15: Нарушения расположения армирующего материала

## Slide 16: Нарушения расположения армирующего материала

## Slide 17: Несоответствие техническим показателям геотекстильных материалов

## Slide 18: Нарушения количества розлива вяжущего при укладке

## Slide 19: Пластические деформации асфальтобетонного слоя покрытия, армированного геосинтетическим материалом

## Slide 20
Ухудшение сцепления асфальтобетонного слоя покрытия,
армированного геосинтетическим материалом

## Slide 21: Качество выполнения работ

## Slide 22: Требования по выбору геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонных покрытий:
использовать геокомпозитный материал (геосетка +
подложка);
армирующая геосетка из малоусадочного и высокопрочного сырья;
армирующая геосетка покрыта битумным защитным слоем;
подложка с удельным весом не более 10-15 г/м2.

## Slide 23: Армирование асфальтобетонного покрытия композитной геосеткой

## Slide 24: Спасибо за внимание!