## Slide 1: “Актуальность и возможность применения магнитных методов неразрушающего контроля при исследовании технического состояния мостовых сооружений. ОДМ 218.5.009-2017 «Технология магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок мостовых сооружений»
Сведения о докладчике
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет транспорта (МИИТ)».
Начальник Научно-учебного центра мостов и транспортных сооружений, заведующий лабораторией автодорожных мостов МГУПС (МИИТ)
к.т.н. Матвеев Вадим Кириллович,
тел. (495) 684-28-28; (499)972-65-88.

## Slide 2: В докладе будут затронуты и продемонстрированы в фотографиях следующие основные темы:
Неудачный пример проектирования ремонта мостового сооружения без применения методов неразрушающего контроля.
Презентация ОДМ 218.5.009-2017 «Технология магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок мостовых сооружений».
Примеры возможного использования магнитных методов неразрушающего контроля при исследовании технического состояния мостовых сооружений (дефектоскопия канатов, дефектоскопия металлических конструкций, дефектоскопия предварительно напряженной арматуры).
Промежуточные результаты диагностики вант моста через пролив Босфор восточный в г. Владивостоке.

## Slide 3: 20 мая 2010 года на 1346 километре федеральной автодороги М-4 "Дон", обрушились две балки путепровода

## Slide 4: Мост через реку Савала на км 402+770 автомобильной дороги А-144 Курск-Воронеж-Борисоглебск до магистрали «Каспий»

## Slide 5: Неудачный пример проектирования ремонта мостового сооружения. Мост через реку Савала на км 402+770 автомобильной дороги А-144 Курск-Воронеж-Борисоглебск до магистрали «Каспий»

## Slide 6: При выборочном вскрытии были обнаружены обрывы пучков в стыках балок

## Slide 7: Выполнены исследования коррозионной активности арматуры методом потенциалов полуэлемента в соответствии с ОДМ 218.3.001-2010 «Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента»

## Slide 8: Общие критерии для оценки вероятности коррозии арматуры для медно-сульфатного электрода.
Характеристика состояния арматуры | Пассивное состояние арматуры с вероятностью 90% | Неопределенное состояние арматуры | Коррозия арматуры с вероятностью 90%
Величина потенциала на поверхности относительно стандартного медно-сульфатного электрода сравнения | Р > -200 мВ | -200мВ > P > -350мВ | Р < -350 мВ

## Slide 9: Результаты исследования коррозионной активности арматуры методом потенциалов полуэлемента

## Slide 10: Технология магнитной диагностики предварительно-напряженной арматуры в железобетонных конструкциях. Установка магнитной головки дефектоскопа на нижнюю плоскость балки на полосу 1а, затем 1б и 1с.

## Slide 11: Опытный образец магнитного дефектоскопа ИНТРОАРМ 300. Объектом контроля является предварительно напряженная арматура, скрытая под защитным слоем бетона балки, а внешним источником магнитного поля - система намагничивания дефектоскопа

## Slide 14
1 | Порядок и методика проведения магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры железобетонных балок мостовых сооружений
2 | Средства магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры, вспомогательное оборудование, инструмент
3 | Подготовка контролируемой поверхности железобетонных балок
4 | Настройка средств магнитной диагностики
5 | Обработка и интерпретация результатов измерений
6 | Оценка технического состояния железобетонных балок по результатам магнитной диагностики
7 | Оформление результатов магнитной диагностики
8 | Ограничения по использованию метода
Приложения: примеры магнитограмм, образцы журналов | 
ОДМ 218.5.009-2017 «Технология магнитной диагностики предварительно напряженной арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок мостовых сооружений»
ОДМ включает следующие основные разделы:

## Slide 15: Некоторые комбинации методов неразрушающего контроля
Цели исследований | Первый метод (Задачи исследования) | Второй метод (Задачи исследования)
Выявление коррозионного ослабления металлических листов (в том числе при одностороннем доступе) | Метод магнитного сканирования плоских стальных листов (установление зон коррозионного уменьшения толщины листов) | Ультразуковая толщинометрия (измерение толщины листа в зоне коррозионного ослабления)
Выявление коррозионного ослабления или разрыва преднапряженной арматуры в балках | Метод потенциалов полуэлемента (Выявление зон активной коррозии арматуры) | Магнитная дефектоскопия преднапряженной арматуры балок (установление места коррозионного ослабления или разрыва арматуры для выполнения последующего вскрытия бетона)
Выявление коррозионного ослабления или разрыва металлических канатов, вант мостовых сооружений | Магнитная дефектоскопия канатов (установление зон коррозионного уменьшения сечения или обрыва стрендов) | Вскрытие оболочки, визуальный контроль дефекта

## Slide 16: Мост на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток

## Slide 17: Верхняя часть вант у верха пилона

## Slide 18: Верхняя часть вант у верха пилона

## Slide 19: Конструкция крепления вант внутри пилона

## Slide 20: Нижнее анкерное крепление ванта

## Slide 21: Визуально обнаруженный дефект ванта

## Slide 22
Трудозатраты при проведении магнитной дефектоскопии конструкций мостовых сооружений
(ОДМ 218.4.020-2014)
Нормативы трудозатрат на проведение магнитной дефектоскопии вант мостовых сооружений
n/n | Длина контролируемых вант, м | Норматив трудозатрат, N чел.дн./м
1 | до 100 | 0,37
2 | 500 | 0,35
3 | 1000 | 0,33
4 | 2000 | 0,3
5 | 4000 | 0,27
6 | 6000 | 0,24
7 | 8000 | 0,2
8 | 10000 и более | 0,15
Нормативы трудозатрат на проведение магнитной дефектоскопии металлических конструкций (основного металла) мостовых сооружений
n/n | Площадь контролируемых металлических конструкций, м2 | Норматив трудозатрат, N чел.дн./м2
1 | до 100 | 0,41
2 | 500 | 0,39
3 | 1000 | 0,37
4 | 2000 | 0,34
5 | 5000 | 0,31
6 | 100000 и более | 0,27