## Slide 1
Тепловидение в диагностике металлических и железобетонных конструкций автодорожных мостов
Леонид Юрьевич Соловьев
Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения
Кафедра «Мосты»
Казань 2018

## Slide 2
Эффективные области применения инфракрасной термографии в транспортном строительстве
1. Выявление усталостных трещин в металлических конструкциях и зон, близких к появлению таких трещин
2. Выявление зон повышенной влажности (источников обводнения) за обделками тоннелей и труб
3. Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными материалами

## Slide 3
Усталостные трещины в металлических пролетных строениях мостов
Усталостные трещины в металле или сварных швах автодорожных мостов
Усталостные трещины балках железнодорожных мостов

## Slide 4
Ожидаемое время интенсивного появления трещин в сварных пролетных строениях ад мостов – 25-30 лет эксплуатации.
Городской мост Мост на федеральной автодороге
В РФ на федеральных дорогах более 180 ад пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части.
Время эксплуатации большинства из них не превышает 10-20 лет.

## Slide 5
Инфракрасная термография
Физическая основа
– всякое тело с температурой, отличной от абсолютного нуля, имеет тепловое излучение;
- подавляющее большинство процессов преобразования энергии протекает с выделением или поглощением тепла.
Для механических процессов это выражается в виде термоупругого эффекта
где DT – разность температур в точке; a – коэффициент теплопроводности; r – плотность материала; Cp – удельная теплоемкость; Т – абсолютная температура; Ds – разность напряжений при механическом деформировании.

## Slide 6
Принцип действия – регистрация изменения выделения тепла при деформировании металлов
1 – диаграмма деформирования стали,
2 – диаграмма изменения температуры при деформировании;
а и б — сталь с площадкой текучести и без нее

## Slide 7
Тепловыделение при растяжении до разрушения «тонкого» образца

## Slide 8
Измерения выполняют с помощью тепловизоров – устройств, регистрирующих температуру излучения, с расстояний 0,6-30 м.
В отличие от пирометров тепловизоры позволяют регистрировать температуру на некоторой площади поверхности
Технические характеристики
Диапазон измеряемых температур от -20 °C до +1200 °C
Рабочая температура от -10 °C до +50 °C
Тепловая чувствительность (NETD) ≤ 0,05 °С
Спектральный диапазон ИК от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый)
Поле зрения 24 ° x 17 °
Частота съемки 9-15 Гц

## Slide 9: Полевые измерения под поездами
Нормальный сварной шов
Сварные швы
Трещины в балках
Температурная аномалия в сварном шве
Трещина Т13
Повышенные температуры в вершине трещины Т13

## Slide 10
Лабораторный эксперимент
Условия эксперимента:
Нагрузка до 4 т.
Частота 4,1 Гц.
Время испытания 10 минут.
Измерения производились с расстояния 0,6 м.
ИК-съемка балки с заранее выращенной усталостной трещиной

## Slide 11
Лабораторный эксперимент
Экспериментальный образец
Участок балки с заранее выращенной усталостной трещиной

## Slide 12
Результаты эксперимента «пассивной» термографии
Термограмма исследуемой области в момент отсутствия внешней нагрузки.
Область термограммы 22х29 см. Температура в вершине трещины 23,3 °С
Термограмма исследуемой области в момент нагружения внешней нагрузкой.
Температура в вершине трещины 23,5 °С

## Slide 13
Результаты эксперимента «пассивной» термографии
Термограмма исследуемой зоны образца в процессе нагружения
Термограмма исследуемой зоны образца после фильтрации.
Исключены точки, в которых изменения температуры при нагружении не происходит.
Наибольшая амплитуда температур 1 °С.

## Slide 14
Напряжения в вершине трещины
Модель балки с трещиной в Midas FEA

## Slide 15
Результаты эксперимента «активной» термографии
Термограмма трещины после внешнего прогрева правого берега трещины («активная» термография)
Термограмма трещины в момент нагружения внешней нагрузкой («пассивная» термография)

## Slide 16
Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными материалами
Принцип диагностики: Регистрация температурного контраста (градиента температур) на поверхности, возникающего из-за неплотностей и пустот, играющих роль теплоизолятора, по контакту соединяемых материалов.

## Slide 17
Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными материалами
Усиление 18 балок наклейкой холстов из углепластика и ламелей.

## Slide 18: Активная термография
Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными материалами
Предварительный нагрев исследуемой области инфракрасной лампой с длиной волны 7-14 мкм

## Slide 19
Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными материалами

## Slide 20
Контроль качества ремонта и усиления железобетонных конструкций композиционными материалами
Пассивная термография
Контроль усиления железобетонных балок методом инфракрасной термографии с расстояния 6,6 м и 9 м

## Slide 21
Исследование процессов влагопереноса

## Slide 22
Исследование процессов влагопереноса

## Slide 23
Исследование процессов влагопереноса

## Slide 24
Выводы
1. Метод инфракрасной термографии может быть успешно применен для контроля развития усталостных трещин, неплотностей при усилении композиционными материалами, а также мест протечек.
2. Метод инфракрасной термографии позволяет выполнять контроль дистанционно в недоступных зонах.
3. Простота использования, не требуется высокой квалификации исполнителей и специальной подготовки исследуемых объектов.

## Slide 25
Спасибо за внимание